《高分子化学》课程期终考试试题 B

答    案

- 填空（每题0.5分，共计30分）

1、数均分子量；2、质均分子量；3、粘均分子量；4、Z均分子量；

- 6、己二胺；7、己二酸；8、缩聚；9、聚己二酰己二胺；

10、－HN(CH2)6NH－；11、－OC(CH2)4CO－；

12、二元胺的C原子数；13、二元酸的C原子数；14、缩合聚合反应的总称；

15、开始出现凝胶时的临界反应程度；16、有官能度大于2的单体参加反应；17、平均官能度大于2；18、反应程度大于凝胶点；19、第IV副族到第VII副族的过渡金属元素化合物；20、TiCl3；21、第I到第III主族金属的化合物；22、Al(Et)3；23、共价键型；24、紧密离子对；25、松散离子对；26、自由离子；27、加快；28、自由离子数量增多；29、

30、

31、过氧化二苯甲酰；32、

33、引发剂分解至起始浓度一半时需要的时间；34、AIBN；35、BPO；

36、引发剂；37、每个活性中心从引发开始到终止所消耗的单体分子个数；

38、Rp/Ri；39、单体；40、引发剂；41、分散介质（水）；42、乳化剂；

43、胶束或乳胶粒；44、增加乳化剂的量；45、突然加快；46、自动加速现象；47、迅速增大；48、体系粘度增大，终止反应受扩散变慢所控制；49、光学；50、几何；51、3种；52、5种；53、8种；54、缩聚反应；55、加聚反应；56、开环反应；57、高分子转化反应；58、解聚；59、无规断链；60、侧基脱除。

- 简答题目（每题5分，共计20分）

- 答：CH2＝CHC6H5：AIBN,  Na + 萘， BF3 + H2O都可以；       （1分）

CH2=C(CH3)2： BF3 + H2O                                 （1分）

CH2=CHCl：AIBN                                        （1分）

CH2＝C(CN)2： Na + 萘，                                 （1分）

CH2=C(CH3)COOCH3：AIBN,  Na + 萘                      （1分）

2．答：

(1) 正离子聚合体系中，碳正离子很活泼，极易发生重排和链转移反应，向单体的链转移常数（CM）达到10－2～10－4，低温反应有利于减少链转移反应的发生，提高聚合物的相对分子量；                               (2分)

(2) 正离子聚合体系中，终止反应活化能通常大于增长反应活化能，因此，正离子聚合速率通常随着温度的降低而升高，而且温度较高时，活性种不稳定，易失去活性，副反应多，反而聚合不易控制。                  （3分）

所以无论从反应速率和产物聚合度两方面考虑，正离子聚合宜在低温下进行。

3．答：聚合物的化学反应分为：                                 （2分）

聚合度基本不变（相似转变）；

聚合度变大（交联，接枝，扩链等）

聚合度变小（降解，老化等）

聚合物在使用过程中，受物理和化学因素的影响，性能变坏，这种过程俗称老化。

（1分）

受热条件下，聚合物分子量降低的反应，称为热降解。聚合物热降解时，可发生多种类型的反应，最主要有解聚、无规断裂及侧基脱除。            （2分）

4．答：由于缩聚反应初期，单体转化率即达到95％以上，但此时生成的都是分子量较低的齐聚物或低聚物。要使缩聚反应完全，必须使官能团充分反应，分子量逐步提高，从而得到所需的高分子量聚合物。                     （5分）

三．解：

（1）－COOH数： 3×2＝6

－OH    数：2×3＝6

所以，官能团等mol数。                                   （1分）

（2分）

（2分）

（2）－COOH数： 1.5 × 2 ＝ 3

－OH    数：0.98 × 3 ＝2.94

所以，官能团非等mol数。                                  （1分）

（2分）

（2分）

四．解：

解：    Xn = 2ν = 2Rp/Ri

∴ (1/Xn)0 = Ri/2Rp

∴ 1/Xn = Ri/2Rp + Cs[s]/[M]                                （2分）

[苯乙烯S]：M=104, 1mol苯乙烯所占体积=104/887=0.117(l)

苯所占体积=1-0.117=0.883(l)                              （2分）

[苯M] = 839×0.883/78 = 9.5(mol/l)                          （2分）

Xn = 5000, 1/Xn = 2.0×10-4

Cs = (1/Xn-Ri/2Rp)/([S]/[M])

= (2.0×10-4-4.0×10-11/(2×1.5×10-7))/9.5

= 7.05×10-6                                         （4分）

五．解：

（1）聚合2000秒时：

（5分）

（2）聚合4000秒时：

因为：                                  （1分）

（2分）

所以：                                      （2分）

六．解：

（5分）

AN分子量 ＝ 53， St分子量 ＝ 104

所以，

f10=  =  0381                                            （3分）

可见f10= 0381，与恒比点组成十分接近，因此用该投料比一次投料反应，即在高转化率下，仍可制得组成较均一的共聚物。                         （2分）

七．解：

Mw= 分子量 × 重量分数

= 2×104×0.4＋1×105×0.2＋5×105×0.2＋3×106×0.2

= 7.28×105                                                 （4分）

（4分）

（2分）