《高分子化学》课程期终考试试题 A

答    案

- 填空（每题0.5分，共计30分）

- 聚苯乙烯；2、重复单元；3、结构单元；4、单体单元；5、链节；6、聚合度；

7、聚合度＝104n；8、己二胺；9、己二酸；10、二元胺的C原子数；

11、二元酸的C原子数；12．               13、

14、过氧化二苯甲酰；15、

16、AIBN；17、BPO；18、引发剂；19、1/2；20、1；21、单基终止；22、与引发剂浓度无关（如热、光和高能辐射引发）；23、每个活性中心从引发开始到终止所消耗的单体分子个数；24、Rp/Ri；25、2v；26、v；27、单体；28、引发剂；29、自加速现象；30、分段聚合；31、单体；32、引发剂；33、分散介质（水）；34、分散剂；35、引发剂；36、单体；37、乳化剂、38、水；39、胶束或乳胶粒40、增加乳化剂的量；41、M1；42、M2；43、推电子；44、吸电子；45、M1；46、M2；47、M2；48、M1；49、正离子；50、SnCl4＋H2O→H++ (SnCl4OH)-；51、异丁烯；52、负离子聚合；53、

54、

55、形成双负离子活性中心或活性聚合，快引发，慢增长，难终止；56、高分子材料在加工、储存和使用过程中，由于受到各种因素的综合作用，聚合物的化学结构和组成会发生一系列的变化，以致最后丧失使用价值，这些现象和变化统称为老化。57、在受热条件下，聚合物分子量变小的反应；58、解聚；59、无规断链；60、侧基脱除。

- 简答题目（每题6分，共计30分）

1．答：外加酸催化，有：                 （2分）

因为P1=0.98时，；P２=0.99时，         （1分）

由，。 得：  （2分）

因此： t2 = 2t1                                （1分）

2．答：Ziegler-Natta 催化剂的主催化剂是由周期表中第Ⅳ副族到第Ⅷ副族的过渡金属元素构成的化合物。如：TiCl4，TiCl3。               （2分）

Ziegler-Natta 催化剂的助催化剂为周期表中第Ⅰ主族到第Ⅲ主族金属的有机化合物。如：Al(C2H5)3。                               （2分）

Ziegler-Natta 催化剂的第三组分为具有给电子能力的Lewis碱。如：含N，O和P等的化合物。                              （2分）

3．答：由于氯乙烯的CM特别大,以致于Rt远小于RtrM, 因此:

Xn=RpRt+RtrM≈RpRtrM=1CM

（2分）

CM仅与温度T有关，因此聚合度可由温度调节，而与引发剂浓度无关，随T的升高，聚合度降低。                                        （2分）

聚氯乙烯的聚合速率由引发剂用量决定。                    （2分）

4.答：聚合物的立构规整性的含义：

可得到聚合物的立构规整程度。                             （3分）

评价聚合物的立构规整性：

可用立构规整程度表示。                                   （3分）

5．答：聚合物的化学反应分为三类：

聚合度基本不变（相似转变）；                            （2分）

聚合度变大（交联，接枝，扩链等）                       （2分）

聚合度变小（降解，老化等）                             （2分）

- （10分）解：

| t=0 | N0 | N0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t=t平衡 | N0(1-P) | N0(1-P) | PN0 | Nw |

其中：N0－起始羟基和羧基的官能团数目；

Nw-平衡时 H2O 分子数。

故    K=PNwN01−P2                                      （3分）

又    Xn=11−P                                           （2分）

所以                   （5分）

即体系中残余的小分子分数NwN0为3.28×10－2

- （10分）

解：设引发剂引发自由基聚合反应：

1）假设自由基聚合是由链引发、链增长和链终止三个基元反应组成，链转移反应不影响反应速率：                                         （2分）

2）自由基引发，引发效率设为f，则链引发反应速率为：

（1）

（2分）

3）链增长：假设链自由基活性与链长无关，则增长速率只用kp表示，同时假设聚合度很大，则消耗在引发反应的单体相比增长可以忽略，总聚合速率可以用增长反应速率表示：

（2）       （2分）

- 假设终止反应为双基终止，并聚合开始很短时间后，进入“稳定状态”，体    系中自由基浓度不变，链自由基的生成速率等于链自由基的消失速率，即Ri=Rt，则

（3）

（2分）

将[M*]代入速率方程，则聚合速率的普适方程为：                    （1分）

当用引发剂引发时，将式                代入，则：

（4）                           （1分）

五、（10分）

解：由题可知：初始单体浓度为[M]0=2mol/1L=2mol/L，初始引发剂浓度为[R-G]0=1.0×10-3mol/L

1）C4H9Li为单负离子引发聚合，当聚合2000秒时，有一半单体转化，所以此时的聚合度：

（4分）

（1分）

2）                                       （1分）

反应4000秒后，剩余单体浓度为[M]x。[M]x ＝ 0.5 （mol/L）  （1分）

(即反应4000秒时，反应掉单体浓度为1.5mol/l, 即转化率为75 %)

（3分）

六、（10分）

解：

1）  k12=k11/r1=49/0.64=76.6(L/mol·s)                               （1分）

k21=k22/r2=25.1/1.38=18.2(L/mol·s)                             （1分）

2）因为：1/r1 = 1/0.64 = 1.5 （对于M1自由基的相对活性）

对自由基M1·，单体M2丁二烯的相对活性大

1/r2= 1/1.38 = 0.725（对于M2自由基的相对活性）

对自由基M2·，单体M1苯乙烯的相对活性小

所以，丁二烯的单体活性 > 苯乙烯的单体活性                  （2分）

对于自由基活性：因为：k12 =76.6 > k22=25.1且k11 = 49 > k21 = 18.2

表明苯乙烯自由基（St·）活性大于丁二烯自由基（Bd·）活性         （2分）

3）

（2分）

4）欲制备组成较均一的共聚物，可按组成要求计算 f1 投料，且不断补加M2

(丁二烯)单体，以保证原料组成基本恒定，从而获得较均一组成的共聚物。

（2分）

七．                                                          （10分）

八．解：

The average molecular weight of structure cell＝226/2= 113          （3分）

If molecular weight of the polymer is 15000 and the extents of reaction is 0.995

Because：           （4分）

So：r = 0.995                                                （3分）